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PROFI – 534 (Профи-534)
Эмаль по дереву.
[bookmark: _GoBack]Высококачественный акриловый лак для защитно-декоративной отделки древесины. Применяется для окраски детских деревянных городков, мебели, оконных рам, дверей и других деревянных конструкций снаружи и внутри помещений. Содержит антисептические добавки, предотвращающие грибковые и плесневые поражения. Специально разработанная рецептура лака предотвращает слипание при штабелировании окрашенных изделий (эффект антиблокинга), что повышает технологичность процесса окраски и складирования, при производстве крупных объемов готовых изделий.
Свойства:
· Обеспечивает надежную защиту от грибковых поражений.
· Создает на поверхности плотную пленку, устойчивую к неблагоприятным атмосферным условиям.
· Легко наносится, равномерно распределяется по поверхности.
· Не образует разводов и подтеков.
· Устойчива к выгоранию и воздействию УФ-лучей.
· Экологически безопасна.
Сфера применения:

Для окраски различных деревянных конструкций как внутри помещений, так и снаружи. Может наноситься по пиленой, строганой древесине, вагонке, фанере, ДСП, MDF и HDF - плит и другим древоплитным материалам.  Для окраски по новой и ранее обработанной древесине. 


Технические характеристики PROFI – 534 (Профи-534):

Цвет: прозраченый

Степень блеска: полуглянцевая, полуматовая

Расход: 70-100 г/м.кв на один слой

Разбавитель: Вода 

Нанесение: Наносится кистью, коротковорсовым валиком или распылением. 

Время сушки: 1 час

Плотность:1,2 кг/л

Хранение  При температуре выше 0ºС в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.

ТУ 2316-001-30584984-11

Инструкция к применению PROFI – 534 (Профи-534):
Условия при обработке: 
 Поверхность должна быть сухой. Температура окружающей среды  выше +10ºС, влажность воздуха не более 80%. На улице не проводить работы в дождливую погоду и под прямыми лучами солнца.

Подготовка поверхности:

Не обработанная поверхность: 
Поверхность шлифуется, пыль от шлифовки удаляется. В случае если до нанесения эмали на поверхности было обнаружено поражение (насекомые-вредители, плесень, грибок) – необходимо обработать лечебным антисептиком. При необходимости поверхность обрабатывается покрывными грунтами Аквапрайм КГ и СГ-2.

Ранее обработанная  поверхность: 
Поверхность отшлифовать до матового состояния и обеспылить. Находящееся в плохом состоянии покрытие полностью удалить до голой древесины средством для снятия краски или шлифовкой. Затем подготовить  поверхность как необработанную. 

Окраска:
Перед применением PROFI – 534 (Профи-534) тщательно перемешать до исчезновения осадка, периодически перемешивать во время проведения работ. Наносить в два слоя. После нанесения первого слоя возможно появление ворсистости. При появлении ворсистости дать высохнуть, после чего отшлифовать наждачной бумагой с размером зерна Р180, пыль удалить. Финишный слой наносить после полного высыхания первого слоя  краски.

Очистка инструмента
Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой. 

Ремонтная окраска 
Ремонтная окраска производится такой же краской или схожей по составу.
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