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Клеевые материалы для деревообработки 
 и мебельной промышленности  

3D ОБЛИЦОВЫВАНИЕ
	homakoll 133
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ МЕМБРАННО-ВАКУУМНОГО ПРЕССОВАНИЯ С ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ АКТИВИРОВАНИЯ 
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ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ТУ 2252-007-59759080-04

СВОЙСТВА:
· 3D облицовывание декоративными пленками ПВХ, в т.ч. тонкими и глянцевыми
· Низкая температура активирования клеевого слоя (55-65)°С

· Теплостойкость клеевого соединения не менее 100°С (с отвердителем homakoll 915)
· Водостойкость клеевого соединения D4 по норме  DIN EN 204
НАЗНАЧЕНИЕ:
Двухкомпонентный клей (применяется с добавлением 5% отвердителя homakoll 915) специально разработан и предназначен для 3D-облицовывания рельефных поверхностей деталей из древесины и материалов на древесной основе (ДСП, МДФ, ДВП) декоративными материалами (термопластичными пленками ПВХ, кожей, тканью и др.) в мембранных и вакуумных прессах. 
Для изготовления изделий с теплостойкостью клеевого шва не более 60°С можно применять в однокомпонентном варианте (без отвердителя).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Основа:

	Водная полиуретановая дисперсия

	Вязкость при 20°С, Брукфильд RVT (шп. 3; 20 мин-1)
	700 - 1300 мПа·с

	Показатель рН 
	6,5 – 8,5

	Содержание нелетучих веществ
	не менее 50%

	Жизнеспособность клея с отвердителем при 20°С 
	6 - 8 часов (повторное добавление отвердителя может продлить жизнеспособность клеевого состава)

	Хранение
	Не допускать замораживания

	Гарантийный срок хранения в закрытой упаковке при температуре (5–25)°С
	6 месяцев

	Избегать нагревания емкости выше 30°С
	

	Продукт пожаро- и взрывобезопасен
	


УПАКОВКА:

Стандартная: ведро 10кг, 30кг; куб 1000 кг.
ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед  облицовыванием  материалы должны быть очищены от пыли, жиров, масел и акклиматизированы.

Влажность склеиваемых материалов должна соответствовать техническим требованиям на них, наиболее благоприятная температура нанесения 18 – 23°С. 

Не проводить нанесение при температуре ниже +10(С.

Перед применением, отвердитель homakoll 915  (в количестве  5% масс.), медленно добавить в клей при перемешивании. Интенсивно перемешивать в течение 5-10 минут.

Неравномерное распределение отвердителя в клее может приводить к ухудшению качества склейки.

Перед заполнением емкости распылительного устройства клей необходимо отфильтровать.
Клей нанести на основание и высушить до получения прозрачной не липкой пленки (около 20-30 мин при температуре 20°С и влажности до 65%). Время сушки можно уменьшить нагреванием или обдувом. 

После соединения склеиваемых поверхностей и помещения их в пресс нагреть клеевой слой до температуры 55-65°С.  Полный цикл прессования составляет 3 – 5 мин.
Перед дальнейшей обработкой клеевое соединение выдержать не менее 6 часов.

Время полного отверждения клея составляет 24 часа.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
· Воздушным распылением (пары не вдыхать!)
· Вручную кистью, валиком
РАСХОД КЛЕЯ: 

-  на плоскую поверхность 50 г/м2
– на рельефную поверхность 100 г/м2
ПРИМЕЧАНИЯ

Остатки клея с изделий, оборудования и инструментов смыть теплой (не горячей!) водой, не дожидаясь высыхания.
Если упаковка оставлена открытой на продолжительное время возможно образование пленки на поверхности. Во избежание этого упаковку следует плотно закрывать, если продукт не используется.
ВАЖНО:
Данные по применению являются ориентировочными. Так как эффективность склеивания зависит от многих факторов, для уточнения условий склеивания необходимо проводить пробные испытания в конкретных условиях производства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Продукты постоянно совершенствуются. 
Просьба обращаться к производителю с отзывами и предложениями.

Возможно изменение отдельных параметров и характеристик продукта в  зависимости от способа нанесения и конкретного технологического процесса под заказ.
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ООО «Группа «ХОМА»
Москва, ул. Привольная д.70
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