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ПРОМЫШЛЕННАЯ ХИМИЯ

ТАРА, ЭТИКЕТКА, УПАКОВКА

homaprom 331
 и его модификация по вязкости homaprom 332
КЛЕЙ ЭТИКЕТИРОВОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ТУ 2242-010-59759080-03
СВОЙСТВА

· Высокая  начальная липкость

· Абсолютно прозрачный клеевой шов

· Универсальный, обеспечивает высокую адгезию к различным поверхностям: стекло, ПЭТ, жестяным, некоторым пластиковым поверхностям

· Высокая скорость схватывания

· Экономичный расход

· Легко качается насосом

НАЗНАЧЕНИЕ:

Клей специально разработан и предназначен для наклеивания обычных бумажных или металлизированных этикеток на ПЭТ, стеклянную бутылку, жестяную тару на автоматических линиях и в ручную.. Может использоваться для этикетирования холодных, теплых, сухих, влажных, возвратных и невозвратных бутылок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Основа:

	Водорастворимый акриловый сополимер с функциональными добавками

	Вязкость при 20˚С Брукфильду RVT, 
(шп. 4; 20 мин-1 )
Разработаны модификации:

homaprom 331
homaprom 332
	35000 – 45000 м Пас

50000 – 60000 м Пас

	Показатель рН
	8 + 1

	Запах
	Нейтральный, практически отсутствует

	Морозостойкость
	Морозостойкий, допускается транспортное замораживание

	Гарантийный срок хранения в закрытой упаковке при температуре +10–25(.С.
	9 месяцев

	Избегать нагревания емкости выше 300С

	Продукт пожара - и взрывобезопасен


УПАКОВКА:

Стандартное: ведро 30кг

ПРИМЕНЕНИЕ

Клей полностью готов к употреблению. Рекомендуемая рабочая температура  в цехе 16-25°С.
   Перед применением клей необходимо акклиматизировать в теплом помещении  в течение 10–12 часов,  перемешать.
Клей homaprom 331 может работать без принудительного подогрева в процессе работы.
ВНИМАНИЕ!

В случае замены ранее применяемой клеевой композиций на этикетировочном автомате на homaprom 331 , перед первым запуском необходимо:

1.тщательно промыть все детали оборудования, соприкасающиеся с клеем: насос, валики, шланги, лапки и т.д. теплой  водой. 

2. Обязательно удалить остатки старого клея на стенках шлангов: для этого опустите насос в бачок с новым клеем homaprom 331. Подготовьте отдельную тару,включите насос и выдавите в подготовленную тару ~ 2-3 кг. клея. 
Вместе с клем из шлангов будут выдавлены остатки старого засохшего на стенках клея. 

После этого оборудование готово к  работе с клеем  homaprom 331 
РАСХОД: 15 +/- 5 гр/м2 
Этикетировочный клей homaprom 331  наноситься более тонким слоем по сравнению с  клеями на органической основе.
Отрегулируйте нанесение клеевого слоя, установив толщину клеевого слоя меньше, ранее применяемых настроек для клея на органической основе. Оптимальная толщина наносимого клеевого слоя зависит от типа оборудования и устанавливается опытным путем. 
ПРИМЕЧАНИЯ

По окончании работы с  клеем homaprom 331  промыть оборудование и инструменты теплой водой, не дожидаясь полного  высыхания.
СОВЕТ ОТ ХОМЫ.

В случае, если клей  «выхватывает» из магазина две и более этикетки, быстро высыхает, вязкость клея можно отрегулировать вязкость клея разбавлением водой, но  не более чем один литр воды на 30 кг клея для достижения оптимальной вязкости клея для вашего оборудования.

ВАЖНО

Данные по применению являются ориентировочными. Так как эффективность склеивания зависит от многих факторов, для уточнения условий склеивания необходимо проводить пробные испытания в конкретных условиях производства.

При смене или переходе на новый вид тары, этикетки  с целью обеспечения правильности подбора и применения продукта просим сообщать об изменениях  производителю!
ООО «Группа «ХОМА»

Москва, ул. Привольная д.70

Тел (495) 781 66 83

www.homa.ru

