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Клеевые материалы для деревообработки 
 и мебельной промышленности  

3D ОБЛИЦОВЫВАНИЕ
	homakoll 143.2
однокомпонентный полиуретановый клей для мембранного и вакуумного прессования с пониженной температурой активирования
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ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ТУ 2252-007-59759080-04

СВОЙСТВА:

· Для 3D-облицовывания рельефных поверхностей декоративными пленками ПВХ
· Создает ровную поверхность без эффекта «шагрени»

· Готов к применению (не требуется отвердитель)

· Температура активирования клеевого слоя от (55-65)°С

· Допускает отсроченное прессование фасадов с нанесенным клеем до 7 дней

· Теплостойкость клеевого соединения не менее 100°С 

· Водостойкость клеевого соединения D4 по норме  DIN EN 204

НАЗНАЧЕНИЕ:

Однокомпонентный клей  специально разработан и предназначен для 3D-облицовывания рельефных поверхностей деталей из древесины и материалов на древесной основе (ДСП, МДФ, ДВП) декоративными материалами (термопластичными пленками ПВХ, кожей, тканью и др.) в мембранных и вакуумных прессах. 
Клей образует эластичный клеевой шов с хорошей адгезией к полимерным материалам и теплостойкостью клеевого соединения не менее 100ºС, устойчивый к действию влаги, жиров и масел. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Основа:

	Водная полиуретановая дисперсия

	Вязкость при 20°С, Брукфильд RVT (шп. 3; 20 мин-1)
	2000 -2500 мПа·с

	Показатель рН 
	6,5 – 8,5

	Содержание нелетучих веществ
	не менее 50%

	Хранение
	Не допускать замораживания

	Гарантийный срок хранения в закрытой упаковке при температуре (5–25)°С
	6 месяцев

	Избегать нагревания емкости выше 30°С
	

	Продукт пожаро- и взрывобезопасен
	


УПАКОВКА:

Стандартная: ведро 10кг, 30кг, куб 1000 кг; 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед  облицовыванием  материалы должны быть очищены от пыли, жиров, масел и акклиматизированы.

Влажность склеиваемых материалов должна соответствовать техническим требованиям на них, наиболее благоприятная температура нанесения 18 – 23°С. 

Не проводить нанесение при температуре ниже +10(С.

Перед заполнением емкости распылительного устройства клей необходимо отфильтровать.
Клей нанести на основание и высушить до получения прозрачной не липкой пленки (около 20-30 мин при температуре 20°С и влажности до 65%). Время сушки можно уменьшить нагреванием или обдувом. 

После соединения склеиваемых поверхностей и помещения их в пресс нагреть клеевой слой до температуры 55-65°С. Полный цикл прессования составляет 3 – 5 мин.
Перед дальнейшей обработкой клеевое соединение выдержать не менее 6 часов.

Время полного отверждения клея составляет 24 часа.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

· Воздушным распылением (пары не вдыхать!)
·  вручную кистью, валиком
РАСХОД КЛЕЯ: 
– на плоскую поверхность 50 г/м2
– на рельефную поверхность100 г/м2
ПРИМЕЧАНИЯ

Остатки клея с изделий, оборудования и инструментов смыть теплой  (не горячей!) водой, не дожидаясь высыхания.
Если упаковка оставлена открытой на продолжительное время возможно образование пленки на поверхности. Во избежание этого упаковку следует плотно закрывать, если продукт не используется.
ВАЖНО:
Данные по применению являются ориентировочными. Так как эффективность склеивания зависит от многих факторов, для уточнения условий склеивания необходимо проводить пробные испытания в конкретных условиях производства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Продукты постоянно совершенствуются. 

Просьба обращаться к производителю с отзывами и предложениями.

Возможно изменение отдельных параметров и характеристик продукта в  зависимости от способа нанесения и конкретного технологического процесса под заказ.
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