Клеевые материалы для деревообработки [image: left3]

и мебельной промышленности 
СКЛЕИВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ
ВОДОСТОЙКОЕ
homakoll  707 PU
КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ ОТВЕСТВЕННОГО СКЛЕИВАНИЯ, ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ, D4, ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ТУ 2252-015-59759080-08


СВОЙСТВА:
· готовый к применению
· имеет оптимальное время отверждения
· водостойкость клеевого соединения D4 по европейскому стандарту EN 204
· после отверждения образует атмосферостойкий клеевой шов 
· открытое время 10-25 минут



НАЗНАЧЕНИЕ:
Клей специально разработан и предназначен для:
· склеивания деталей из дерева при производстве окон, дверей, склеивания стыков в изделиях, применяемых в т.ч.  снаружи,
· при производстве сэндвич-панелей в том числе с использованием материалов, боящихся растворителей (пенополистирол);
· приклейка теплоизоляции (пенопласта, минеральной ваты) к стальным, бетонным, гипсовым и другим поверхностям,
· при склеивании других материалов, например, металлов, пластика, бетона, (склейка керамики, бетона, минеральных строительных плит)
для получения качественного клеевого соединения стойкого к внешним воздействиям окружающей среды, может применяться как внутри, так и снаружи помещения.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Основа:	
	полиуретановый преполимер

	Цвет
	Желтовато-коричневый

	Вязкость при 25˚С Брукфильд RVT, (шп. 6; 20 мин-1 ),мПа с
	7000±2500

	Плотность при 20 ºC 
	~ 1.15 г/мл

	Открытое время  
	10-25 мин. при температуре ок. 20°С.

	Морозостойкость
	Допускается однократная транспортная заморозка до -200С 

	Гарантийный срок хранения в заводской упаковке при температуре +5 - +25С.
	6 месяцев
НЕ допускать нагревания емкости выше 250С

	Продукт пожаро- и взрывобезопасен
	



УПАКОВКА:
Ведро 20кг
Ведро 50 кг
Бочка 200 кг

ПРИМЕНЕНИЕ:
Перед склеиванием материалы должны быть очищены от пыли, жиров, масел и акклиматизированы.
Наиболее благоприятная влажность древесины 8 – 12 %, температура 18 – 20С. 
Не проводить склеивание при температуре ниже 10С.
При склеивании оцинкованного листа, рекомендуется использовать оцинкованный лист, не прошедший операцию замасливания (в рулоне это может быть одна сторона листа). Если же поверхность замаслена, то рекомендуется её обезжирить растворителем или с помощью  стирального порошка.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Нанесение производят на одну из поверхностей шпателем, кистью, напылением, вальцами или через фильеру.
Отверждение клея происходит под действием влаги, для этой цели на нанесённый клей распыляют воду с расходом 20г/м2. При склейке дерева  воду не напыляют, достаточно чтобы дерево имело собственную влажность от 8 до 15%.

РАСХОД КЛЕЯ:  100-400 г/м2 в зависимости от структуры материала.

  
ВРЕМЯ ОТКРЫТОЙ ВЫДЕРЖКИ: 
Без набрызга воды при температуре 200С. около 20 мин.
После набрызга воды при температуре 200С. около 10 мин.


ОТВЕРЖДЕНИЕ: клей отверждается под воздействием влаги из воздуха и склеиваемых материалов и образует клеевое соединение, стойкое по отношению к воде и растворителям.
Скорость отверждения возрастает при высокой температуре помещения и высокой влажности воздуха, а также при подводе влажного воздуха. Принудительный подвод влаги путем распыления воды на склеиваемые поверхности (около 20 г/м2) или повышение температуры (до 50°С, макс. 70°С) ускоряет сшивку полимерной пленки.

Для обеспечения хорошего контакта склеиваемых поверхностей процесс склеивания должен осуществляться под давлением (при прессовании). Для защиты от просачивающегося клея плиты пресса необходимо защищать прокладками из силиконовой бумаги. Необходимое давление зависит от вида и размера заготовки. Процесс отверждения осуществляется в прессе под давлением не менее 0,4 Н/мм2. Оно должно обеспечивать точную подгонку клеевых швов. При склеивании слоеной древесины или склеивании стыков давление прессования должно быть не ниже 0,6 Н/мм2. Чем выше скорость отверждения клея при прессовании, тем выше дальнейшая прочность клеевого соединения.


ВРЕМЯ ПРЕССОВАНИЯ: Это время в значительной степени зависит от температуры и влажности.
Нормативные значения: 
при 20°.С – не менее 40 минут
при 40°С – не менее 20 минут
[bookmark: _GoBack]при 60°С – не менее 10 минут 

Окончательная прочность при достаточной влажности воздуха и подложки достигается после 24 часов.


ПРИМЕЧАНИЯ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Клей вреден для здоровья, при вдыхании, раздражает глаза, органы дыхания и кожу. Возможна сенсибилизация после вдыхания или контакта с кожей. При попадании в глаза следует основательно промыть их водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу – сразу же смыть большим количеством воды с мылом. При недостаточной вентиляции или возгорании использовать средства защиты дыхания. При плохом самочувствии обратиться к врачу. При температуре свыше 40°С возникают вредные для здоровья пары, поэтому необходимо обеспечить вытяжную вентиляцию. В недостаточно проветриваемых помещениях работать в респираторе. Клей реагирует химически с водой, поэтому необходимо избегать контакта со слизистыми оболочками глаз, полости рта.

ОЧИСТКА
Клеенаносящие устройства сразу после использования можно очистить органическими растворителями (например, уайт-спиритом, толуолом, ацетоном).
Затвердевший клей может быть удален только механическим путем.

ВАЖНО:
Данные по применению являются ориентировочными. Так как эффективность склеивания зависит от многих факторов, для уточнения условий склеивания необходимо проводить пробные испытания в конкретных условиях производства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Продукты постоянно совершенствуются. 
Просьба обращаться к производителю с отзывами и предложениями.
Возможно изменение отдельных параметров и характеристик продукта в  зависимости от способа нанесения и конкретного технологического процесса под заказ.
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