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Клеевые материалы для деревообработки 
и мебельной промышленности 

МОНТАЖНОЕ СКЛЕИВАНИЕ 
homakoll 150 C
Клей для монтажного склеивания деталей из дерева и материалов на древесной основе
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ТУ 2242-005-53912669 -2013
СВОЙСТВА:

· водостойкость клеевого соединения D2 по европейской норме DIN EN 204: 2001
· высокая клеящая способность 
· образует бесцветный клеевой шов
· прочное надежное склеивание

· морозостойкий
НАЗНАЧЕНИЕ

Для мебельной и деревообрабатывающей промышленности:

Клей специально разработан и предназначен для: 

· для склеивания деталей из дерева и материалов на древесной основе (ДСП, МДФ, ДВП и др.) при монтаже столярных и мебельных изделий, дверей, эксплуатируемых внутри помещений; 
· склеивание массива древесины, например, для изготовления мебельного щита на минишип и прямую фугу, при отсутствии повышенных требований к водостойкости;
· облицовывания плит бумажно-слоистым пластиком, шпоном, декоративной бумагой методом холодного/горячего прессования.
Для строительной отрасли:

· применяется для приклеивания обоев, стеновых покрытий, облицовочной плитки и других изделий, эксплуатируемых внутри помещения.

· может использоваться как добавка в цементные растворы для увеличения их прочности и эластичности.
Может использоваться для склеивания картона, бумаги, кожи, ткани.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Основа:

	Водная дисперсия ПВА

	Вязкость при 23˚С , Брукфилд RVT, (шп. 5; 20 мин-1 ), ISO 2555 , мПа×с
Разработаны модификации:

Homakoll 150.0 С
Homakoll 150.1 С

Homakoll 150 С

Homakoll 150.2 С
	2500 - 5900

6000 - 8900

9000 - 12900

13000 - 18000

	Показатель рН , ISO 976
	4,0 – 6,0

	Содержание нелетучих веществ, ГОСТ Р 52487 , % масс. , не менее
	48

	Морозостойкость в циклах замораживания  ( - 40°С ) / оттаивания ( при комнатной температуре ) , не менее 
	5

	Гарантийный срок хранения в закрытой упаковке при температуре +5 ÷ +25(С
	6 месяцев

	Избегать нагревания емкости выше 300С
	

	Продукт пожаро- и взрывобезопасен
	


УПАКОВКА:

Стандартная: ведро 10кг, 30кг, куб 1000л.
ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед склеиванием детали должны быть хорошо отфугованы, очищены от пыли, жиров, масел и акклиматизированы. При отклонениях в толщине увеличивается время прессования и уменьшается прочность склейки.

Наиболее благоприятная влажность древесины 8 – 12 %, температура +18 ÷ + 20°С, влажность воздуха 65-70%.

Более высокая влажность древесины  может вызвать образование щелей и зазоров при усыхании, а также увеличить время прессования.

Не рекомендуется проводить склеивание при температуре ниже +10°С. 
Перед применением клей тщательно перемешать. 

На время открытой выдержки и время схватывания большое влияние оказывают рабочие условия, например, температура, влажность, гигроскопичность материала, количество наносимого клея и внутренние напряжения в материале.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

· вручную кистью, шпателем или валиком

· вальцовыми клеенаносящими станками

Клей, как правило, наносится на одну из склеиваемых поверхностей, в наиболее ответственных случаях – на обе.
ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ:
5-10 минут (зависит от температуры, влажности в помещении и склеиваемых материалов)
РАСХОД КЛЕЯ: 
При одностороннем нанесении: 60*-120 г/м2.

* - при облицовывании декоративной бумагой.

Расход клея зависит от объекта склеивания и поэтому должен определяться в каждом конкретном случае индивидуально.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРЕССОВАНИЯ:
  при 18 – 20(С      не менее 20 - 30 минут (в зависимости от материала и внешних условий);
  при 30 – 40°С      не менее 10 минут ( при условии прогревания клеевого шва ).

Механическую обработку склеенных деталей рекомендуется производить через 24 часа.

ПРИМЕЧАНИЯ

Остатки клея с изделий, оборудования и инструментов смыть водой, не дожидаясь высыхания.

Если упаковка оставлена открытой на продолжительное время возможно образование пленки на поверхности , при дальнейшем использовании клея пленку необходимо убирать . Во избежание этого упаковку следует плотно закрывать, если продукт не используется.

Замерший клей homakoll 150С  оттаивают в теплом помещении или разогревают  в таре не выше 50°С без применения огня и затем тщательно перемешивают.
Древесина и древесные материалы являются натуральными веществами, у которых , в зависимости от места произрастания, специфических для данного вида древесины свойств склеивание в отдельных случаях может привести к  изменению ее цвета.
ВАЖНО

Данные по применению являются ориентировочными. Так как эффективность склеивания зависит от многих факторов, для уточнения условий склеивания необходимо проводить пробные испытания в конкретных условиях производства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукты постоянно совершенствуются. 

Просьба обращаться к производителю с отзывами и предложениями.

Возможно изменение отдельных параметров и характеристик продукта в  зависимости от способа нанесения и конкретного технологического процесса под  заказ.

ООО «Группа «ХОМА»
Москва, ул. Привольная д.70

Тел (495) 781 66 83

www.homa.ru

